## Slide 1: Cesta k vodotěsnosti snadno a bezchybně
Praha - Jarov / 2019
vana.vladimir@knauf.cz

## Slide 2: Cesta k vodotěsnosti – snadno a bezchybně
Přídržnost sádrových výrobků ve vztahu k vlhkosti podkladu
Krystalizace sádry ve vztahu k teplotě podkladu
Penetrace podkladu – podceňovaná jistota
Suchá podlaha je efektivní tenké řešení
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Rozdělení lepidel na obklady a dlažby
Spárování obkladu a údržba povrchů
Minimalizujte možné příčiny poruch poznáním, zkušeností a precizností

## Slide 3: Model adheze sádrové omítky ve vztahu k vlhkosti podkladu
U1 > U2
Pohyb vlhkosti
Pohyb iontů
BETON
PENETRACE
OMÍTKA
povrchové póry betonu
mikrotrhliny
sádrové krystaly
Dr. Klaus Espert, Knauf Gips KG

## Slide 4
U3 > U4
Pohyb vlhkosti
Pohyb iontů
BETON
PENETRACE
OMÍTKA
povrchové póry betonu
mikrotrhliny
sádrové krystaly
Změna směru odparu
Model adheze sádrové omítky ve vztahu k vlhkosti podkladu
Dr. Klaus Espert, Knauf Gips KG

## Slide 5
Velikost krystalu sádry
Model krystalizace sádrové omítky ve vztahu k teplotě

## Slide 6
Penetrace podkladu – podceňovaná jistota
Hloubková penetrace
Povrchová penetrace
Velikost molekul 0,05 µm
Velikost molekul 0,15 µm

## Slide 7
Penetrace podkladu – podceňovaná jistota
PUTZGRUND

## Slide 8
Penetrace podkladu – podceňovaná jistota

## Slide 9
Penetrace podkladu – podceňovaná jistota

## Slide 10
Suchá podlaha je efektivní tenké řešení
Použití KNAUF F146 - suchá podlaha pro každého
rekonstrukce bytů
rekonstrukce i novostavby rodinných a bytových domů
pro všechny prostory včetně bytových koupelen, kuchyní a chodeb
pro systémy podlahového vytápění
pro snížení hluku stropní konstrukce
pro zateplení podlah a stropů
Výhody KNAUF F146 - suchá podlaha pro každého
 rychlost
 jednoduchá montáž
 i na stávající podlahové vrstvy
 nevrže
 nehoří
 tepelně akumuluje

## Slide 11
Suchá podlaha je efektivní tenké řešení
na rovné nosné vrstvy lze suchou podlahu Knauf F 146 aplikovat přímo (záklop na dřevěném
stropě, nebo keramický strop)
na nerovné nosné vrstvy lze aplikovat na keramický podsyp v tloušťkách od 20 do 60 mm
pro snížení kročejového hluku lze podlahu pokládat na minerální izolaci
pro zateplení stropní konstrukce lze pokládat na EPS 150 S v tloušťce do 10 cm

## Slide 12
Suchá podlaha je efektivní tenké řešení

## Slide 13
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně

## Slide 14
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Komponenty systému

## Slide 15
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Komponenty systému

## Slide 16
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Komponenty systému

## Slide 17
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Varianta 1. – s TEKUTOU HYDROIZOLACÍ
Varianta 2. – SYSTÉM HYDROFLEX

## Slide 18
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Varianta 1. – s TEKUTOU HYDROIZOLACÍ

## Slide 19
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Varianta 1. – s TEKUTOU HYDROIZOLACÍ

## Slide 20
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Varianta 2. – SYSTÉM HYDROFLEX

## Slide 21
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Varianta 2. – SYSTÉM HYDROFLEX

## Slide 22
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Varianta 2. – SYSTÉM HYDROFLEX

## Slide 23
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Varianta 2. – SYSTÉM HYDROFLEX

## Slide 24
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Varianta 2. – SYSTÉM HYDROFLEX

## Slide 25
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně
Varianta 2. – SYSTÉM HYDROFLEX

## Slide 26
Rozdělení lepidel na obklady a dlažby
Jak vybrat správné lepidlo?

## Slide 27
Rozdělení lepidel na obklady a dlažby
Jak vybrat správné lepidlo?

## Slide 28
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně

## Slide 29
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně

## Slide 30
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně

## Slide 31
Spárování obkladu a údržba povrchů
Jak vytvořit jedinečný vzhled koupelny?

## Slide 32
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně

## Slide 33
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně

## Slide 34
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně

## Slide 35
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně

## Slide 36
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně

## Slide 37
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně

## Slide 38
Izolace proti vlhkosti v každé koupelně

## Slide 39: Děkuji za pozornost!
Praha - Jarov / 2019
vana.vladimir@knauf.cz